|  | Мида ЛТ " АД ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 26 ден 04 месец 2012 година |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упълномощен представител: АД "Мида ЛТ", Гамиклоз г. 19, Гаргздай, LT-96155, Литва. Тел.+370 46 45 53 56; факс: +370 46 45 51 67; info@mida.lt;www.mida.lt | Производител: "ТЕХНОНИКОЛЧОВА" LLC Восточни промузел, 21, Bid 58 390000, Рязан , Русия телефон (4912) 911-228, 911-221; факс (4912) 911-221; www@shinglas.ru |  |  | EN 544:2011 Битумни керемиди за покриване на покрив Тип 4 Х 2 Външна пожароустойчивост: Fпокрив Реакция на огън: Клас Е |  |  |
| Упълномощеният представител "Мида ЛТ" АД, декларира на своя собствена отговорност, че продуктът TILERCAT PRIMA Паспорт на продукта №7 (април, 2012) За който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния стандарт EN 544:2011 Битумни керемиди с минерална и/ или синтетична армировка и може да бъде използван за монтиране на нови скатни покриви и реконструкция на стари. Метод на приложение: закрепва се механично на гладка и непрекъсната основа върху скатни покриви с покривни пирони съгласно инструкциите за монтаж на производителя. Препратки на производителя: - Не използвайте този материал за скатни покриви, чийто наклон е  12°. - Пакетите с керемиди трябва да се съхраняват в хоризонтално положение, съчетани върху дървени палети не повече от 12 реда на пакетите във височина и трябва да бъдат защитени против влага, топлина (температура, не по-висока от +40 0С) и механично увреждане. - През студения сезон материалът трябва да се съхранява при температура не по-ниска от (20±3)°C, не по-малко от 24 часа преди монтаж. - Околната температура по време на монтаж не трябва да бъде по-ниска от +6°C |  | Характеристики | Метод на изпитване съгласно ... или други стандарти | Единици | Стойност или отчитане | Декларирани допуски |
|  |  | Размер на битума | 6.2 | g/m2 | 1350 | 50 |
|  |  | Височина (H) | 6.2 | mm | 317 | 3,0 |
|  |  | Ширина (W) | 6.3 | mm | 1000 | 3,0 |
|  |  | Характеристики при опън: Макс. сила на опън (ширина) Макс. сила на опън (височина) | EN 12311-1 | N/50mm |  |  |
|  |  |  |  |  | 800 | 200 |
|  |  |  |  |  | 600 | 200 |
|  |  | Устойчивост на скъсване (тяло на пирон) | EN 12310-1 | N | 200 | 100 |
|  |  | Водопоглъщане | 6.4.3 | % | 1,5 |  |
|  |  | Устойчивост на UV радиация | EN 1297 |  | преминете 60 цикъла |  |
|  |  | Разслояване | 6.4.5 |  | преминете |  |
|  |  | Съпротивление на потока при повишена температура | EN 1110 | 0 С |  2 mm при 90С0 |  |
|  |  | Адхезия на гранули и люспи от шисти | EN 12039 | g | 1,5 |  |

(длъжност, име, фамилия на упълномощеното лице) подпис : не се чете

Печат:	Мида ЛТ " АД

Република Литва